Řada Munken Rough

Poslední žhavou novinkou společnosti Arctic Paper S. A. je hrubá verze papírů Munken. Řada Munken s přídomkem ROUGH má nejen hrubší povrch, ale i vyšší volumen.

Jedinečný skutečný pocit z papíru
Úprava povrchu Munken Rough je navržena tak, aby přinášela originální strukturu papíru a hrubší povrch, který je unikátní na dotek.

Optimální vjem a vyobrazení                                                                                            Hrubší povrch obohacuje čtyřbarevný tisk těmi nejlepšími možnými způsoby, především kombinací skutečného vjemu z papíru s nejlepší možnou potisknutelností.

Dostáváte více                                                                                                                 Volumen papíru je vyšší než obvykle, jenž papíru dodává větší tloušťku při zachované plošné hmotnosti. Papír s větší tloušťkou dodá vyšší tvrdost a stabilitu všem knihám, časopisům i brožurám.

Pevnost
Skutečný grafický papír musí mnohdy vydržet post-výrobní procesy, jako jsou náročné falcování, bosírování nebo laminace. Munken design Rough je opravdový bezdřevý papír s vysokou pevností.

Odolný proti stárnutí
Tento papír je bezdřevý a splňuje veškeré podmínky ISO 9706, což znamená dlouhou životnost pro tištěný materiál bez blednutí barev a ztrácení pevnosti.

Designovou řadu Munken dodává na český trh exkluzivně Europapier-Bohemia.

|  | ZÁŘIVĚ BÍLÝ ODSTÍN zaručuje vysoký kontrast obrázku |  | PŘÍRODNĚ BÍLÝ ODSTÍN Pro optimální kombinaci obrázku a textu. |  | KRÉMOVÝ ODSTÍN s vysokou čitelností, exkluzivní vjem a nejvyšší zaměření na ochranu životního prostředí – bez OBA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Munken Polar | Munken Polar Rough | Munken Lynx | Munken Lynx Rough | Munken Pure | Munken Pure Rough |
| Bělost, CIE | 145 | 145 | 116 | 116 | 62 | 62 |
| Světlost, ISO 2470/D65, % | 109 | 109 | 96 | 96 | 80 | 80 |
| Bulk(Volumen), cm3/g | 1,13 | 1,4 | 1,13 | 1,4 | 1,13 | 1,4 |
| Hrubost, Bendtsen, ml/min | 150 | 550 | 150 | 550 | 150 | 550 |